Тел./факс 2300 211, моб: 8 777 413 7319, 8 701 765 89 31, 8 701 676 11 66, 8 701 742 26 46

e-mail: ioann222@mail.ru

Применение

Гидроизоляция фундаментных плит, стен и  кровель подземных сооружений, тоннелей

Защита от проникновения в почву и грунтовые воды загрязняющих веществ

Строительство полигонов промышленных, бытовых  и средне и низко радиоактивных отходов

Нефтехранилища, автозаправочные станции, водоемы бытового и промышленного назначения, каналы, ирригационные системы

"БЕНТОЛАЙНЕР" представляет собой гидроизоляционную мембрану для подземной гидроизоляции. Материал использует свойство бентонита образовывать водонепроницаемый слой, увеличивая многократно свой объем при контакте с водой. "БЕНТОЛАЙНЕР" производится как трехпластовый сендвич - гранулированный бентонит помещается между двумя слоями геотекстиля. При производстве мембраны обеспечивается прочное соединение между отдельными пластами, что гарантирует задержку бентонита в пласте определенной толщины. Два внешних материала так подобраны, что обеспечивают достаточную механическую прочность мембраны как по длине, так и в поперечном направлении. После увлажнения материала, он превращается в гибкую гидроизоляционную мембрану, которая набухает и заполняет возможные пустоты и каверны в основании. Единственным условием для осуществления качественной гидроизоляции является необходимость, чтобы материал был уложен между грунтовым основанием и строительной конструкцией или между элементами строительной конструкции, чья толщина не менее 10-и см. или масса площади более 100 кг/м2.

* * *

Требования к основе

Поверхность основания не должна быть сильно шероховатой. В случае, если основание не бетонное, то грунтовое основание или насыпь следует уплотнить мин. до 95% максимальной плотности, определенной по Проктору. Основание, на которое будет укладываться гидроизоляционная мембрана, может быть влажным, но без луж. Ограничения температуры во время выполнения гидроизоляционных работ нет, рекомендуется не укладывать во время дождя или снегопада.

Техническая спецификация

Спецификация рулона:

| Содержание бентонита | 4 кг/м2 |
| --- | --- |
| Толщина (сухое состояние материала): | 6 мм |
| Ширина | От 1, 20 м до 3,5 м |
| Длина | От 5 до 30 м |
| Вес/рулон | От 24 кг (в среднем) |

Гранулированный натриевый бентонит (2.00 -0,10mm):

| Содержание монтмориллонита | Мин. 85% |  |
| --- | --- | --- |
| Фильтрационные потери | Макс. 18 ml | ASTM D 5891 |
| Степень набухания | Мин. 24 ml/2g | ASTM D 5890 |

Геотекстиль:

| Ткань ПП - несущий текстиль/масса/ед. площади | Мин. 100g/m2 | БДС EN 965 |
| --- | --- | --- |
| Нетканый - текстиль для оболочки (покрытия) /масса/ед. площади | Мин. 200g/m2 | БДС EN 965 |

Физические свойства гидроизоляционного материала "Бентолайнер":

| Коэффициент фильтрации (водопроницаемость) | 1x10-11m/sec | ASTM D5887 |
| --- | --- | --- |

* * *
Укладка материала

Бентолайнер укладывается на предварительно подготовленную уплотненную поверхность (грунт, бетон). Полотна материала укладываются между собой внахлест. Для обеспечения дополнительной надежности между уложенными внахлест кромками засыпают гранулы бентонита. Уложенное покрытие засыпают защитным слоем из мелкозернистого грунта. Толщина уплотненного защитного слоя должна быть не менее 0,3 м. Укладку материала Бентолайнер можно производить всесезонно, практически в любых погодных условиях. Монтаж гидроизоляции на бетонную подложку нужно выполнять как минимум по прошествии 3-ех суток после ее заливки (укладки), а на грунтовое основание или насыпь – после уплотнения.

"БЕНТОЛАЙНЕР" укладывается прямо на бетонную подложку или грунтовое основание. Листы не клеятся к основанию, а стелятся свободно на него. Отдельные листы мембраны стелятся внахлест мин. на 10 см. в направлении длины и мин. на 15 см. в поперечном направлении. После аранжировки и укладывания каждого листа "БЕНТОЛАЙНЕР", в местах нахлеста между листами насыпается специальный порошок бентонита в гранулах в количестве мин. 0,3 кг./м. Насыпанный бентонитовый порошок гарантирует.водоплотность.соединения. Для связки с гидроизоляцией по вертикальным стенам, полотна гидроизоляционной мембраны в зонах по периметру укладываются минимум на 30 см за границы площади оснований. Эти „ждущие” участки мембраны обеспечивают связь гидроизоляции под фундаментом с гидроизоляцией стен. Так как процессы укладки гидроизоляции и последующее армирование и бетонирование выполняются в течении длительного времени.

* * *

Укладка по вертикальным участкам

После выполнения фундаментов и подвальных стен, "ждущие" мин. 30 см. мембраны поднимаются вертикально и фиксируются механически к бетонной поверхности. Гидроизоляция вертикальных стен осуществляется посредством укладки "БЕНТОЛАЙНЕР" с внешней стороны при соблюдении следующих требований: Гидроизоляция стен выполняется сверху вниз - мембрана крепится механически в своем верхнем крае и опускается к месту соединения с "ждущей" мембраной, которая идет от фундаментов. Соединение между отдельными листами должно быть не менее 30 см. в длину и в поперечном направлении. Вертикально уложенные участки мембраны фиксируются механически посредством стальных гвоздей (мин. 3 шт./м2). Гвозди сосредотачиваются преимущественно в зоне нахлеста около 30 см. в длину. Мембрана прибивается и в местах (между наставками) вогнутых участков , следуя поверхности основания. При укладке материала не должно оставаться воздушных промежутков между гидроизоляцией и основой. После укладки гидроизоляции по вертикальным стенам.