Specification for BClay Liner

By Nygmet Ibadildin

|  | Test | Units of measurement | Figures |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentonite |
| Mass per unit | BSS EN 965 or ASTM D 5993 | Kg/m2 | 4.5 to 4.8 |
| Swell Index | ASTM D5890 | ml/2g | Min 22 |
| Fluid Loss | ASTM D5891 | ml | Max 18 |
| Moisture Content | ASTM D2216 | % | 10-12 |
| BClay liner |
| Mass per unit | BSS EN 965 or ASTM D 5993 | Kg/m2 | 4.8 to 5 |
| Index flux | ASTM D5887 | m3/m2/c | 1*10-9 |
| Permeability | ASTM D5887 | Cm/c | 5*10-11 |
| Mass per unit | BSS EN 965 or ASTM D 5993 | Kg/m2 | 4.9 to 5.2 |
| Thickness | BSS EN 964-1 | mm | 5-7 mm |
| Tensile strength | ASTM D 6768 or BS EN ISO 10319 | kN/m | >10 -12 |