Техническая информация

BÜFA®-Firestop 8175-W-1

Огнестойкая смола для ламинирования

Продукт № 716-8175

Описание продукта

BÜFA®-Firestop 8175-W-1— предускоренная,  тиксотропная смола для ламинированя с низкой вязкостью и средней реактивностью. Разработана на основе дициклопентадиеновой ненасыщенной полиэфирной смолы растворенной в стироле. Смола без галогенов и содержит тригидрат алюминия, как антиперен. Смола содержит добавку, образующую защитный слой на поверхности.

Смола сертифицирована по Ллойду(Германия). Номер сертификата: WP 1120028 HH

Применение

BÜFA®-Firestop 8175-W-1 — разработана для производства огнестойких изделий методом ручного формования и намотки. В ряде случаев, также может быть использована в RTM и RTM-light технологиях.

Спецификация

Свойство                               Тест метод                     Значение          Ед. измерения

Плотность при 25ºС             DIN 53 217/2                   1.45                    гр/мл

Вязкость при 23ºС

Brookfield RV/DV-II

шп.№5 при 20 об/мин           ISO 2555                     1500-2500              мПа*с

Содержание мономера                                              25.5-22.5                 %

Точка вспышки                      DIN 53 213                    +33                     ºC

Цвет                                        ТМ 2665                     бежевый

Отверждение

Реактивность

BÜFA метод в соответствии с DIN 16 945 6.2.2.1

( 100 гр смолы + 2 мл Butanox M-50)

20ºС-30ºС                 12-17 минут

20ºС-Tmax                20-30 минут

Tmax                         130ºС -150ºС

Внимание!

Информация, приведенная выше, относится исключительно к использованию названного  катализатора,  взятого в указанном количестве. Использование других продуктов или

пропорций может приводить к различным результатам. Плотность зависит от пигментации.

Механические свойства

|  | Стеклопластик, изготовленный на стекломате | Стеклопластик, изготовленный на стеклорогоже 580гр/м2 | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод изготовления стеклопластика | Ручное формование | Нет данных |  |
| Содержание стекловолокна по массе, % | 25 | Нет данных |  |
| Содержание стекловолокна по объему, % | Нет данных | 30-40 |  |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 73 | 289 | Для образца на основе стеклорогожи приведены данные испытаний в направлении 0/90 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 7,25 | 22,4 |  |
| Предел прочности при изгибе, МПа | Нет данных | 261 | Для образца на основе стеклорогожи приведены данные испытаний в направлении 0/90 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | Нет данных | 17,1 |  |
| Ударная прочность(без постотверждения), кДж/м2 | Нет данных | 53 |  |
| Плотность, гр/см3 | Нет данных | 1,9 |  |
| Производитель стеклопластика | BUFA Composite Systems | Leichtbau-Systemtechnologien KORROPOL GmbH |  |

Цветность: смола имеет синий оттенок цвета

Свойства отвержденной смолы

Свойство                                                Тест метод                                          Значение

Температура тепловой                           ASTM D648B                                           > 100ºC

деформации

Рекомендации к применению

Работа со стекломатериалами.

В связи с высокой тиксотропностью смолы, наполнитель в смоле практически не оседает. Избегайте длительных процедур перемешивания. Не более 0.5 часа легкого перемешивания перед использованием.

«Легкое перемешивание" понимается как перемешивание на медленной скорости, просто поместив мешалку в центр емкости со смолой. Для данной смолы лучше всего подходит эмульсионный стекломат, так как имеет хорошую смачиваемость.

Для инжекционных процессов лучше всего подходит длинноволокнистый стекломат 450гр/м2. Эмульсионный стекломат 300гр/м2  может быть использован на первый слой сразу после гелькоута для улучшения качества поверхности изделия.

Для повышения стеклосодержания в ламинате рогожа или мультиаксиальная ткань могут быть использованы, но между ними необходимо проложить длинноволокнистый стекломат.

В случае необходимости изготовления сэндвич-конструкции — смотрите оригинальное описание на продукт.

Добавка, разрушающая тиксотропность с артикулом 742-0018 или 742-0016 может быть использована для снижения рабочей вязкости.

Примечание

Для достижения отличных механических и огнестойких свойств изделие должно быть выдержано в течении 8 часов при температуре 80ºС.

Толщина ламината и состав конструкции, включая любые топкоуты, лаки, сэндвич наполнители, а также методы производства, имеют решающее влияние на огнестойкость изделия. Всегда помните что индивидуальные тесты всех компонентов обязательны!

Огнезащитные свойства стеклопластика

1) Тестирование согласно DIN 5510/часть 2 — на образце, толщиной 3 мм с наполнением армирования 30%.

Воспламеняемость S4

Дымообразование SR2

Формирование жидких капель ST2

Образцы были сделаны в идеальных лабораторных условиях. Это информация не исключает проведение собственных испытаний.

3) Тестирование в лаборатории BUFA Composite Systems согласно NF P 92-501 и NFF 16-101

Результат: М1/F2

4) Тестирование согласно ЕЭК ООН №118 — на вертикальное и горизонтальное распространение пламени

Результат: пройдено

5) Тестирование согласно EN 45545:

HL2 – сертификат получен BUFA Composite Systems

HL3 – сертификат получен компанией IBT

6) Тестирование согласно ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.3, 4.18,4.19,4.20):

Стеклопластик трудногорючий

Группа дымообраования: Д2

Группа токсичности: Т2

Индекс распространения пламени: 1,3 бала

7) Тестирование согласно ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»:

группа воспламеняемости: В2

8) Тестирование согласно НПБ 109-96 «Ведомственные нормы пожарной безопасности. Вагоны пассажирские. Требования пожарной безопасности»

Соответствует по п.3.3.3

9) Тестирование согласно ГОСТ 55183-2012 « Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности»

Соответствует по п.4.2.2

10) Тестирование согласно ГОСТ 30487-97 «Электропоезда пригородного сообщения. Общие требования безопасности»

Соответствует по п. 6.7.

11)Тестирование согласно ГОСТ 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»

Соответствует по п. 4.28

12) Тестирование на распространение пламени согласно ASTM E-162

Результат: Is = 30

Хранение

Этот продукт должен храниться в прохладном помещении в закрытых емкостях, защищенных от солнечного света. Срок хранения составляет не менее 3 месяцев в закрытых оригинальных емкостях. Хранить при температуре до 20°C. Время перехода в гель и отверждения могут измениться с увеличением продолжительности хранения.

Прежнее название продукта Synolite 8175-W-1

Информация, представленная выше, основана на нашем текущем состоянии знаний и опыта. С учетом многих факторов, которые могут повлиять на рабочие

условия и способы применения нашей продукции, пользователь не освобождается от проведения собственных испытаний и экспериментов. В данном докумете  нет юридически обязывающих гарантий  определенных свойств продукта или пригодности его для конкретной цели.