Техническая информация

BÜFA®-Firestop S 555-2

Огнестойкая смола для ламинирования и инфузии

Продукт № 716-0556

Описание продукта

BÜFA®-Firestop S 555-2 — предускоренная, тиксотропная низковязкая, высокореактивная смола для ручного ламинирования и RTM-light/инфузии. Разработана на основе специальной ненасыщенной дициклопентадиеновой полиэфирной смолы растворенной в стироле и ММА. Смола без галогенов и содержит тригидрат алюминия.

Применение

BÜFA®-Firestop S 555-2 — разработана для производства огнестойких изделий, в частности для РЖД и метро транспорта методами инфузии, RTM-light. В случае необходимости более короткого времени гелеобразования может быть использована версия BUFA Firestop S 555 с временем геля = 15 минут. При достаточном объеме заказа могут быть изготовлены иные версии по времени гелеобразования.

Спецификация

Свойство                               Тест метод                             Значение               Ед. измерения

Плотность при 20ºС             DIN 53 217/2                                 1.40                     гр/мл

Вязкость при 20ºС

Brookfield RV/DV-II

шп.№5 при 20 об/мин           ISO 2555                                      800

Содержание мономера                                                              29-33                      %

Линейное удлинение отливки при разрыве                               2,8                        %

Температура тепловой деформации(HDT) отливки                 100                       ºС

Отверждение

Реактивность

BÜFA метод в соответствии с DIN 16 945 6.2.2.1

( 100 гр смолы + 1,5 мл Butanox M-50)

20ºС-30ºС                 30-37 минут

Tmax ламината 6мм                         32,8ºС

Внимание!

Информация, приведенная выше, относится исключительно к использованию названного  катализатора,  взятого в указанном количестве. Использование других продуктов или

пропорций может приводить к различным результатам. Плотность зависит от пигментации.

Пожаробезопасные свойства* ламината толщиной 6мм, покрытого с обеих сторон гелькоутом BUFA Firestop S272, сертификат соответствия                 № НСОПБ.DE.ПРО37.Н.00191

| Свойство | Тест метод | Значение |
| --- | --- | --- |
| Трудногорючесть | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 | трудногорючий |
| Токсичность | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 | Низкотоксичный/Т2 |
| Дымообразование | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 | Низкая плотность дыма/Д2 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Трудногорючий/Г2 |
| Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 | Плохо воспламеняемый/В2 |
| Индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.19 | Плохо распространяющий пламя по поверхности/17,3 |

*измерено на образцах с содержанием стекла 42% по весу после термообработки при 80ºС в течении 8 часов.

Рекомендации к применению

В связи с высокой тиксотропностью смолы, а также тому, что смола поставляется в ведрах или бочках с внутренним полиэтиленовым вкладышем, наполнитель в смоле практически не оседает. Вязкость хранения продукта около 600-900 мПа*с.  Избегайте длительных процедур перемешивания. Не более 0.5 часа перед использованием.

«Легкое перемешивание" понимается как перемешивание на медленной скорости, просто поместив мешалку в центр емкости со смолой. Для данной смолы лучше всего подходит эмульсионный стекломат, так как имеет хорошую смачиваемость и длинноволокнистый стекломат, в качестве смолопроводящего слоя при инфузии.

Примечание

Для достижения отличных механических и огнестойких свойств изделие должно быть выдержано в течении 8 часов при температуре 80ºС.

Толщина ламината и состав конструкции, включая любые топкоуты, лаки, сэндвич наполнители, а также методы производства, имеют решающее влияние на огнестойкость изделия. Всегда помните что индивидуальные тесты всех компонентов обязательны!

Хранение

Этот продукт должен храниться в прохладном помещении в закрытых емкостях, защищенных от солнечного света. Срок хранения составляет не менее 3 месяцев в закрытых оригинальных емкостях. Хранить при температуре до 20°C. Время перехода в гель и отверждения могут измениться с увеличением продолжительности хранения.

Информация, представленная выше, основана на нашем текущем состоянии знаний и опыта. С учетом многих факторов, которые могут повлиять на рабочие условия и способы применения нашей продукции, пользователь не освобождается от проведения собственных испытаний и экспериментов. В данном документе  нет юридически обязывающих гарантий  определенных свойств продукта или пригодности его для конкретной цели.