Паспорт трубы и фитинги RPAP5 (PERT-AL-PERT)

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ

ТРУБА И ФИТИНГИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ RPAP5 (PERT-Al-PERT)

1. Назначение и область применения

Труба предназначена для трубопроводов внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода и отопления зданий, в том числе напольного отопления, где труба служит

одновременно нагревательным элементом.

Допускается применение металлополимерной трубы для некатегорийных технологических трубопроводов, транспортирующих неагрессивные к материалу труб жидкие среды.

2. Технические характеристики

| Наименование показателя | Единицы измерения | Диаметр трубых толщина стенки трубы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16х2,25 | 20х2,5 | 25(26)х3,0 | 32х3,0 |
| Внешний диаметр трубы | мм | 16+0,15 | 20+0,15 | 25(26)+0,15 | 32+0,15 |
| Внутренний диаметр | мм | 11.5+0,2 | 15.5+0,2 | 20+0,2 | 26+0,2 |
| Максимальное рабочее давление | Бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Толщина стенки | мм | 2.25+0,1 | 2.25+0,1 | 2.5(26)+0,1 | 3+0,1 |
| Толщина стенки внутренней | мм | 1.15+0,1 | 1.15+0,1 | 1,0+0,1 | 1,42+0,1 |
| Алюминиевый слой | мм | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,58 |
| Толщина стенки наружной | мм | 0,45+0,05 | 0,45+0,05 | 0,8+0,05 | 0,7+0,05 |
| Толщина клея | мм | 0,15+0,05 | 0,15+0,05 | 0,15+0,05 | 0,15+0,05 |
| Максимальная рабочая температура | 0С | 110 |
| Критическая температура | 0С | 124.1 |
| Критическое давление | Bar | 45 |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Внешний вид поверхности | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины. |
| Коэффициент линейного расширения, не более | 2х10-6 |
| Коэффициент теплопроводности, не менее, Вт/(м ·°С) | 0,43 |
| Кислородопроницаемость, % | 0 |
| Шероховатость поверхности, не более, мм | 0,0015 |

3. Указания по монтажу.

Монтаж металлополимерных труб должен осуществляться при температуре окружающей среды не ниже -10°С специально предназначенным для этого инструментом, в соответствии с инструкцией по монтажу металлополимерной трубы.

Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа.

При "заломе", испорченный участок трубы должен быть удален.

Бухты труб, хранившиеся или транспортировавшиеся при температуре ниже 0°С, должны  быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 часов при температуре не ниже 10°С.

Прокладку трубы следует вести, не допуская растягивающих напряжений.

Свободные концы труб необходимо закрывать заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.

Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или

закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа; Минимальная высота заливки раствора над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см.

Длительность сварочных операций при температуре воздуха 20 градусов. Трубы RPAP5 (PERT-AL-PERT) и фитинги RPAP5.

| Диаметр, мм | Время нагрева, с | Время сварки, с | Время охлаждения, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7-9 | 3 | 4 |
| 20 | 8-10 | 3 | 4 |
| 25 | 9-12 | 3 | 4 |
| 32 | 10-13 | 4 | 4 |

Этап 1.

Отрез. Отмерьте отрезок трубы необходимой длины и отрежьте его специальным труборезом для металлополимерных труб.

Этап 2.

Выравнивание геометрии. Разверткой выровняйте внутреннюю геометрию трубы под нужный диаметр.

Этап 3.

Разметка. В соответствии с прилагаемой к трубе инструкцией отмерьте линейкой отрезок подлежащий сварке с фитингом.

Этап 4.

Подготовка к свариванию. Установите на сварочном аппарате температуру разогрева на уровне 210 oC. Поместите в аппарат сначала трубу, а уже после – фитинг. Время нагрева указано в инструкции по монтажу, приложенной к трубе.

Этап 5.

Сваривание. Оденьте с усилием фитинг на трубу после их разогрева и дайте остыть в течение 3-х минут.

ВНИМАНИЕ! Не допускается производить вращательные движения при одевании фитинга на трубу!